惠州瑞德新材料科技股份有限公司

Huizhou Ruide New Material Technology CO.,LTD.

产品规格书

Specification Sheet

产品型号(Item No.) ： SY3577R

产品名称（Product Name）：美纹胶带 （Masking Tape）

基　　材（Material）： 1.皱纹纸（Crepe Paper）

2.橡胶（Rubber Adhesive）

| 检验项目 Test Item | 检验方法 Test Method |  | 规格值Tech Data |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厚度（Thickness）（mm） | GB/T7125-1999 |  | 0.17±0.01 |  |
| 粘着力（Adhesion）(N/in) | GB/T2792-1998 |  | 7↑ |  |
| 初期力（Ball Tack）（No.#14） | GB/T4852-2002 |  | 10↓ |  |
| 保持力（Holding Power）（Hrs） | GB/T4851-1998 |  | 72 |  |
| 抗张力（Tensile Strength）（N/in） | GB7753-87 |  | 90↑ |  |
| 伸长率（Elongation）(%) | GB7753-87 |  | 8↑ |  |
| 耐温性（Temp. resistance）（℃） | 烤箱试验 Oven Test |  | 120 |  |
| 宽度（Width）（mm） | 游标卡尺测量 Slide Caliper |  |  | ±0.2 |
| 长度（Length）（m） | 电子计数器测量 Electronic Counter |  |  | ±1% |
| 说明:本产品敬请於室温下贮存，自出货日起六个月内使用。 Note: Under normal temperature, six months validity from the date of production |  |  |  |  |
| 发 行 单 位Issuance Company |  | 备注 Remarks |  |  |
|  |  | 检验方法采用国标检验方法或同行业标准检验方法,使用标准双方共同探讨,以上标准均使用最新版本. National standard is adopted and the latest edition should be considered to use in the future if possible |  |  |

- 此测试数据其测试环境室温为23±2 ℃；湿度50%±10% RH，请知悉。

※ Test Environment is 23±2 ℃, Humidity 50%±10% RH.

Form:TD-QR-007                                                                Rev:V01